附件：

白酒要求

| 序号 | 指标项 | 指标参数 | 数量 | 单价（元） | 总金额(万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中药液 包装膜 | 1.材质组合：聚酯PET+聚乙烯PE。 2.药液包装膜宽度100±1mm，厚度0.12mm，误差±5%。 3.阻隔性能：水蒸气透过量≤5.5g/(m2·24h)，氧气透过量：≤1500cm3/（m224h·O.IMPa)。 4.机械性能：纵、横向剥离强度平均值≥1.0N/15mm。 5.溶剂残留量：溶剂残留总量≤5.0mg/m2，其中苯及苯类每个溶剂残留量均不得检出。 6.溶出物试验 （1）易氧化物：二者消耗硫代硫酸钠滴定液（0.01mol/L）之差不得过1.5ml。 （2）不挥发物：水不挥发物残渣与空白液之差不得过30.0mg；65%乙醇不挥发物残渣与空白液残渣之差不得过30.0mg；正已烷不挥发物残渣与空白液残渣之差不得过30.0mg。 （3）重金属：含重金属不得过百万分之一。 7.药液包装膜前、后卷外侧居中分别加印滨州市中医医院规定图案（宽8cm）。 | 11000千克 | 26.5元/千克 | 29.15 |